GAZ BETON ÖRGÜ HARCI



**ÜRÜN TANIMI**

Çimento esaslı, Gaz beton bloklarla duvar örmek için özel olarak geliştirilmiş üstün performanslı gaz beton tutkalıdır.

**KULLANIM ALANI**

* Gaz beton örme işleminde kullanılır.

**ÜRÜN AVANTAJLARI**

* Geleneksel harçla yapılan uygulamalara göre çok daha sağlam ve güvenlidir.
* TS EN 998–2 standardına uygun olarak üretilir ve üstün yapışma performansıyla sağlam duvarlar oluşturur.
* Derz kalınlıklarını minimize ederek, ısı köprülerini engeller, ısı yalıtımının gücünü artırır.
* Su emmesi yüksek olan gaz beton yapıştırma da kullanımı gerekli olup, çabuk kuruma yapmaz.

**UYGULAMA**

* 25 kg **YurtKim Gaz Beton Örgü Harcı** yaklaşık 6-6,5 litre temiz su içerisine boşaltılarak, topak kalmayıncaya kadar mikser ile karıştırılır.
* Harç 5 dk. kadar dinlendirilir, karışımın homojen yapıda olması için 1-2 dk. tekrar karıştırılır.
* Hazırlanan harç yatay ve düşey yüzeylere tarakla uygulanır, uygulamanın aynı kalınlıkta olmasına dikkat edilmelidir.
* Derz kalınlıklarının minimum 3 mm. olmasına özen gösterilmeli ve gaz beton yüzeyi örgü harcıyla tamamen doldurulmalıdır.
* Yerleştirilen gaz beton blok üstten ve yandan tokmaklanarak oturtulur.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

* Yangına Tepki Sınıfı: A1
* Uygulama Sıcaklığı: +5 ˚C / +35 ˚C
* Karışım Oranı: 6-6,5 lt su/25 kg
* Kap Ömrü: 1 saat
* Basınç Dayanımı: Sınıf (M10)
* Su Buharı Geçirgenliği: µ 5/20
* Isıl İletkenlik: (λ1 0;kuru): ≤0,80 W/mK Tablo değeri: P=%90
* Priz Süresi: 8 saat
* Kuru Yığın Yoğunluğu: 1400±100 kg/m³
* İşlenebilme süresi: En az 2 saat
* Tüketim Miktarı: 1 m³ gaz beton örümü için yaklaşık 16-20 kg

**UYARILAR VE ÖNERİLER**

* İlk sıra gaz betonun çimentolu harca gelen yüzeyi ıslatılarak çimentolu harç ile terazisinde örülür.
* **YurtKim Gaz Beton Harcı** içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
* Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
* Soğuk havalarda donmuş yüzeylere uygulamadan kaçınılmalıdır.
* Direkt solumayınız, Göze temasında bol su ile yıkayınız gerekiyorsa doktorunuza başvurunuz.
* Ürünün belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirtilen depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan yurtkim sorumlu değildir.

**RENK**

Gri

**AMBALAJ**

25 kg± % 2 Kraft Torba (Palette 64 Torba, 1600 Kg)

**RAF ÖMRÜ**

Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay’ dır.

|  |
| --- |
| **-** |
| **YURTÇİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş**  **Taşoluk Köyü Merkez/Muş 22**  **22** |
| **TS EN 998-2**    Yangına tepki : Sınıf A 1  Kuru Yığın Yoğunluğu :1400±100 kg/m3  Basınç Dayanımı : Sınıf (M10)  Su Buharı Geçirgenliği : µ 5/20  Isıl İletkenlik: : (λ1 0;kuru): ≤0,80 W/mK Tablo değeri: P=%90  Agrega Tane Büyüklüğü :≤ 1 mm |